- 喷油喷粉件检验标准

- 目的

- 明确喷涂产品的外观检验内容、方式以及判定标准，促使生产单位按标准要求生产，有利于检验者对质量进行控制，满足客户质量要求。

- 2、范围

- 2.1 我司产品的所有喷油、喷粉产品外观检验。

- 2.2 在进行产品检测时，使用本检查标准的顺序是：《作业检查指导书》、客户样板要求、BOM表、工艺要求。

- 3、职责

- 1）采购负责产品的进度跟进工作，供应商、产品资料的及时提供、异常处理；

- 2）品质部负责产品的检验、判定、标示以及品质异常问题的处理追踪结构；

- 3）仓库负责到货检验通知、待捡验品、待处理品、待退品和良品的入仓和保管工作；

- 4）供应商负责产品的生产、周转、产品的标识、隔离、返工、异常处理结果的实施。

- 4、检验条件

- 3.1 照明条件：40W日光灯或自然光

- 3.2 目光与被测物距离：45-60厘米（通常一臂距离左右）

- 3.3 灯光与被测物距离：100厘米以内

- 3.4 检查角度：以垂直正视为准±45°

- 3.5 检测工具：卡尺、3M胶带、样品、菲林尺

- 5、抽样方法

- 全检

- 6、定义

6.1 缺陷等级定义

6.1.1 critical(严重缺陷 缩写：Cr)

损坏产品重要的、最终的基本功能的缺陷。包括一切令该零件不能使用和装配或外观缺陷导致客户拒绝使用之缺点

6.1.2 Major(主要缺陷，缩写:Maj)

能引起失效或显著降低产品预期性能的缺陷。如：尺寸不符、严重变形、严重外伤、颜色错、装配后悔影响功能之披锋、严重顶白、异色点大等

6.1.3 Minor( 轻微缺陷，缩写：Min)

不会显著降低产品的预期性的缺陷，或偏离标准单只轻微影响产品有效使用或操作的缺陷，如轻微划伤可抛光、易抹去之污渍、影响外观但能除去之披锋、不影响功能之缩水、混色点、轻微缩水等。

6.2 面外观定义

6.2.1 A级面（A面）：使用者在正常使用过程中直接能看到的表面，如：视窗面、正常工作面等等

6.2.2 B级面（B面）：使用者在正常使用过程中直接不能看到的表面，如：后面、侧面等等

6.2.3 C级面（C面）：使用者在正常使用过程中很难看到或根本看不到的表面，如：底面、隐藏面等等

- 7、检验内容

| 检验项目 | 检验要求 | 判定标准 | 检验判定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr | Maj | Min | OK |
| 色差 | 物体表面颜色满足规定要求或不超出签板范围及色差值 | ①在40W日光灯下或自然光下，裸眼视力在1.0以上，物体放置于人体视角45°，距离45-60cm处观察，无明显差异。色差值△E±2内 |  |  |  | √ |
|  |  | ②目视NG,色差OK,判断NG 目视NG,色差NG,判断NG 目视OK,色差OK,判断OK 目视OK,色差NG,判断OK |  |  |  | √ |
|  |  | ③如果偏离规定要求或色板要求太大，组装后其效果反差大，不接受 |  | √ |  |  |
| 薄漆 | 物体表面不能有薄漆露底现象 | ①物体表面或A/B面，在加工后不能有薄漆或露底现象 |  | √ |  |  |
|  |  | ②物体内部薄漆在组装后可遮盖或看不明显，可接受 |  |  |  | √ |
|  |  | ③C面薄漆，面积≦10mm2，孔边薄漆在组装后能背遮盖，可接受 |  |  |  | √ |
|  |  | ④ C面薄漆，面积>10mm2，孔边薄漆在组装后能背遮盖，且在45-60cm处观察较明显 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤物体内部薄漆，组装后不能被遮盖，且直视较明显 |  |  | √ |  |
| 流漆 | 物件表面及级面、边口处，不能有流漆现象 | ①A级面不能有明显的流漆现象（在45-60cm处观察无明显流漆现象） |  |  |  | √ |
|  |  | ②B级面的流漆面积≦3mm2，在10mm2面积内，只允许有3PCS，间距≥25cm，在45-60cm处观察不明显 |  |  |  | √ |
|  |  | ③C级面的流漆面积3mm2≦S≦5mm2,在10mm2面积内，只允许有3PCS，间距≥25cm |  |  |  | √ |
|  |  | ④ B级面的流漆面积3mm2＜S≦5mm2，在10mm2面积内，只允许有2PCS，间距≥25cm，在45-60cm处观察不明显 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤B级面的流漆面积>5mm2，不可接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑥物件边口流漆，其油点直径Φ≦3mm，在45-60cm处观察不明显 |  |  | √ |  |
|  |  | 如果存在与产品的口边，则不能接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑦存在孔边流漆，组装后能遮盖，但在压紧后，其表面烤层不破裂 |  |  | √ |  |
|  |  | 如果压紧后，烤漆层破裂脱落 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑧如果组装后不能遮盖，单在45-60cm处观察不明显 |  |  | √ |  |
|  |  | 明显影响产品外观 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑨流漆存在于产品内部，组装后被遮盖 |  |  |  | √ |
|  |  | 组装后不能遮盖，在直视条件下观察不明显，不影响产品外观 |  |  |  | √ |
|  |  | 如果在直视条件观察不明显，影响产品外观 |  |  | √ |  |
| 桔皮 | 物件表面无明显桔皮现象 | ①喷油件表面平滑，无明显的凹凸痕 |  |  |  | √ |
|  |  | ②物件与人体相距60cm，与人体成45°角观察，漆油件表面无明显的凹凸感 |  |  |  | √ |
|  |  | ③用手触摸，表面平滑，无明显的凹凸感 |  |  |  | √ |
|  |  | ④表面有明显的凹凸痕，用手触摸，表面不平滑 |  |  | √ |  |
| 砂粒 | 物件表面无明显的砂粒 | ①A级面不能有砂粒 |  |  |  |  |
|  |  | ②B、C级面砂粒直径Ф≦0.5mm，在100mm2面积内，不能有超出5PCS，且距离≦25cm |  |  | √ |  |
|  |  | ③B、C级面砂粒直径0.5＜Ф≦1mm，在100mm2面积内，不能有超出3PCS，且距离≦25cm |  |  | √ |  |
|  |  | ④B、C级面砂粒直径1＜Ф≦1.5mm，在100mm2面积内，只能有1PCS |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤B、C级面砂粒直径Ф>1.5mm，不能接受 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑥在同一平面内，砂粒聚集太多，不能接受 |  |  | √ |  |
| 划伤刮花擦花 | 物件表面喷油层，不能有明显的损伤痕 | ①A级面刮花面积S：轻微：S≦5mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | 严重：S>5mm2 |  | √ |  |  |
|  |  | B、C级面，在距人体60cm处观察，无明显刮花轻微S≦10mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | 严重：S≦3mm2 |  | √ |  |  |
|  |  | ②刮花面积10mm2S≦S≦15mm2，在喷油件的B、C面，且组装后再距人体60cm处观察，不影响产品外观或不明显 |  |  | √ |  |
|  |  | ③划伤痕：A面：长L≦5mm，宽K≦0.1mm，高H≦0.05mm |  |  | √ |  |
|  |  | B面：长L≦10mm，宽K≦0.1mm，高H≦0.05mm |  |  | √ |  |
|  |  | C面：长L≦10mm，宽K≦0.1mm，高H≦0.1mm |  |  | √ |  |
|  |  | ④在B、C面，长L>10mm，0.1＜宽K≦0.15，高H≦0.1mm，可接受 |  |  |  | √ |
|  |  | 在B、C面，10＜长L≦20mm，0.1＜宽K≦0.15，高H>0.1mm，不可接受 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤擦花面积S：A级面S≦5mm2，且在60cm处观察，不明显 |  |  |  | √ |
|  |  | B级面S≦10mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | B级面10mm2＜S≦20mm2,可接受 |  |  | √ |  |
| 碰伤 | 物件表面经处理，不能有明显的碰伤痕 | ①物件A面级面碰伤，不可接受 | √ |  |  |  |
|  |  | ②B级面级边、角碰伤面积S≦1.5mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | B级面级边、角碰伤面积S≧3mm2 |  | √ |  |  |
|  |  | ③表面严重碰伤变形，不接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ④碰伤变形，但组装后不影响整体外观 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤B、C级面碰伤面积（凹凸痕）S≦5mm2，深(高)H≦0.5mm |  |  | √ |  |
|  |  | ⑥B、C级面碰伤面积（凹凸痕）S>5mm2，深(高)H>0.5mm |  | √ |  |  |
| 表面脏污 | 物件表面不能有不可擦拭的污物或腐蚀性物体或其它由害物 | ①物件表面不可擦拭的污物面积S≧2mm2，不接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ②物件表面残留有不可辨别的污物、液体、血液等，不接受 | √ |  |  |  |
|  |  | ③表面残留有腐蚀性液体或污渍,不接受 | √ |  |  |  |
|  |  | ④表面残留有腐蚀性液体或污渍面积 |  |  |  |  |
|  |  | A级面面积S:1≦S≦10mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | 10＜S≦15mm2 |  | √ |  |  |
|  |  | B、C级面 5mm2≦S≦20mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | 20mm2＜S≦30mm2 |  | √ |  |  |
| 挂具痕 | 物件表面在组合后不能有明显的挂具痕迹 | ①物件在加工后，留下的挂具印痕，在组装后可以被遮盖，可接受 |  |  |  | √ |
|  |  | ②在组装后不能被遮盖，在60cm处观察，印痕不明显，可接受 |  |  | √ |  |
|  |  | ③组装后不能被遮盖，在60cm处观察，印痕明显，不可接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ④如果在加工过程中，物件内部不能被完全覆盖，但在组装后可遮盖，可接受 |  |  | √ |  |
|  |  | ⑤如果在加工过程中，物件内部不能被完全覆盖，在组装后不能被遮盖且较明显，不能接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑥如果在加工过程中，物件表面阴角部份，因导电较弱而不能完全覆盖，在不影响外观的情况下，可接受 |  |  |  | √ |
| 附着力 | 物件表面烤漆层无基体，结合牢固 | 在10cm2面积范围内，利用尖刀刻划1mmX1mm均匀的小方格，使用3M胶纸贴平整后，手拉胶纸成45°角撕扯，无烤漆层脱落（刻划痕可接受） |  |  |  | √ |
|  |  | 如方格脱落，面积很大 |  | √ |  |  |
|  |  | 面积很小，连续几处检测均有此现象 |  |  | √ |  |
|  |  | 方格没有脱落 |  |  |  | √ |
| 表面黄斑、锈迹 | 烤漆内外表面，不能有生锈及黄斑现象 | ①烤漆件表面出现锈斑或黄斑，不可接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ②烤漆件内表面生锈面积S≦3mm2，组装后可遮盖 |  |  |  | √ |
|  |  | ③内表面生锈面积S≧5mm2,组装后不能遮盖 |  | √ |  |  |
|  |  | ④物件边口位生锈或黄斑，不可接受 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑤烤漆内表面黄斑面积S≦10mm2，不影响整体外观 |  |  |  | √ |
|  |  | ⑥烤漆内表面黄斑面积S>10mm2，且较明显，影响整体外观 |  | √ |  |  |
|  |  | ⑦烤漆内表面黄色水印或黄斑，在盐雾试验或密封潮湿试验后放置三个月不生锈，不影响整体外观 |  |  |  | √ |
|  |  | 如果生锈，其面积S>20mm2 |  | √ |  |  |
| 油点 | 烤漆件外表面不能有明显油点 | 烤漆件外表面呈凹坑状的点，在10cm2面积范围内，Ф≦1mm，不超过3个点 |  |  |  | √ |
|  |  | 在10cm2面积范围内，1mm＜Ф≦2mm，不超过2个点 |  |  | √ |  |
|  |  | 在10cm2面积范围内，2mm＜Ф≦3mm |  | √ |  |  |
| 起雾 | 烤漆件表面不能有明显雾状 | ①烤漆件外表面不能有明显的不可擦拭对的花纹白色印痕 |  | √ |  |  |
|  |  | ②有花痕状白色印痕，且可擦拭，其面积S≦10mm2 |  |  | √ |  |
|  |  | ③有花痕状白色印痕，且可擦拭，其面积S>10mm2 |  | √ |  |  |
|  |  | ③有花痕状白色印痕，但不可擦拭，其面积S≦3mm2 |  | √ |  |  |

- 编制：关永强           审批：             批准：